della ditta Varimed  non risulta conforme al capitolato tecnico

Voce 2. Cerotti su supporto di tessuto non tessuto, ipoallergenici. CND/M050101

Requisiti minimi richiesti.

Su un supporto di tessuto non tessuto in rayon e poliestere o similare, bianco o di colore naturale, per pelli sensibili e per una rimozione indolore, non estensibili.

Sul supporto deve essere stesa in maniera uniforme una massa adesiva in gomma sintetica (acrilati) di colore chiaro, di buona adesività e stabilità termica, non allergizzante, non irritante e di rimozione facile ed indolore.

Confezionati su un rocchetto di materiale plastico rigido e resistente, perfettamente distesi senza sbavature e distorsioni.

-Carico di rottura (MD) superiore a 12-15 N/cm .

-Adesività su metallo  > 2,5 N/cm

-Permeabilità al vapore >5.000 g/m2/24h/37°C.

Devono essere usati senza l'utilizzo delle forbici, radiotrasparenti, permeabili all'aria ed al vapore.

Clinicamente puliti, latex-free.

In confezioni secondarie (box) di cartone solido e resistente.

Destinazione d'uso: fissaggio medicazioni per cute sensibile.

Classe I. Marchio CE.

Misure:

a) cm 1,25x mt 10 circa			pezzi n°  5.400

b) cm 2,5 x mt 10    “				pezzi n°19.800

c) cm 5    x mt 10     “				pezzi n°19.800

Importo a base d'asta totale  € 11.500,00

Il lotto n.2 viene aggiudicato alla ditta Varimed srl di Catania con un ribasso  a base d’asta del 9,22%

Voce 3. Cerotti su supporto di tessuto non tessuto adesivi ferma-cannule.  CND/M04010201

Requisiti minimi richiesti.

Cerotti su supporto di tessuto non tessuto di poliestere, pretagliati, leggermente estensibili, con taglio a fessura  I.V. e cuscinetto assorbente in poliestere (o viscosa) + polipropilene ricoperto di poliuretano (o polietilene).

Sul supporto deve essere stesa in maniera uniforme una massa adesiva in gomma sintetica (acrilati) di colore chiaro, di alta adesività e stabilità termica, non allergizzante, non irritante e di rimozione facile ed indolore.

Confezionati in busta singola, con apertura facilitata peel-open, ed adesi su un foglio di protezione, facilmente rimovibile. Sterili.

In confezioni secondarie (box) di cartone solido e resistente.

Destinazione d'uso: fissaggio di aghi cannula semplici o con valvola e cateteri venosi periferici.

Classe I. Marchio CE.

Misura :

cm 6-7 x cm 8-9 circa				pezzi n°30.000

Importo a base d'asta totale  € 3.000,00

Il lotto n.3 viene aggiudicato alla ditta Artsana spa di Grandate  con un ribasso  a base d’asta del 30%

Voce 4. Cerotti adesivi ferma-cateteri venosi centrali.  CND/M04010202 o M04010299

Requisiti minimi richiesti.

Cerotti su supporto costituito da una combinazione di tessuto non tessuto in poliestere e di film trasparente in poliuretano ovvero costituito esclusivamente da poliuretano trasparente, pretagliati, con taglio a fessura  I.V., non estensibili.

Sul supporto deve essere stesa in maniera uniforme una massa adesiva in gomma sintetica (acrilati) di colore chiaro o incolore, di alta adesività e stabilità termica, non allergizzante,  non irritante e di rimozione facile ed indolore.

Dotati di un sistema che renda l'applicazione e la rimozione rapida, facile e sicura  anche con i guanti.

Valore di traspirazione MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) >/= 12.000 g/m2/24h per evitare la macerazione cutanea ed assicurare una maggiore durata della medicazione in situ.

1\Confezionati in busta singola, con apertura facilitata peel-open, ed adesi su un foglio di protezione, pretagliato, facilmente rimovibile. Sterili.

In confezioni secondarie (box) di cartone solido e resistente.

Destinazione d'uso: fissaggio di cateteri venosi centrali soprattutto di quelli multilume e per siti di difficile inserzione come la giugulare.

Classe I. Marchio CE.

Misura :cm 7 x cm 9 circa				pezzi n°30.000

Importo a base d'asta totale voce  € 7.500,00

Il lotto n  4 viene aggiudicato alla ditta BSN Medical di Agrate Brianza con un ribasso  a base d’asta del 52%

Voce 5.Cerotti su supporto in polietilene, ipoallergenici.  CND/M050101

Requisiti minimi richiesti.

Su supporto in polietilene o poliuretano, trasparente, microforato, impermeabile, estensibile.

Sul supporto deve essere stesa in maniera uniforme una massa adesiva in gomma sintetica (acrilati), di colore chiaro, di alta adesività e stabilità termica, non allergizzante, non irritante e di rimozione facile ed indolore.

Confezionati su rocchetto di materiale plastico rigido e resistente, perfettamente distesi senza sbavature e distorsioni.

Carico di rottura (MD) non inferiore a 8 N/cm.

Allungamento a rottura MD 60-70%

Adesività su metallo >/= 1,8 N/cm

Permeabilità al vapore >/= 3.000 g/m2/24h/37°C

Devono essere usati senza l'utilizzo delle forbici, radiotrasparenti, permeabili all'aria ed al vapore.

In confezioni secondarie (box) di cartone solido e resistente.

Clinicamente puliti, latex-free.

Destinazione d'uso: fissaggio di medicazioni, sonde, linee etc. su articolazioni e su parti mobili.

Classe I. Marchio CE.

Misure:

a) cm 1,25 x mt 10 circa			pezzi n°1.800

b) cm 2,5  x mt 10    “				pezzi n°   900

b) cm    5  x mt 10    “				pezzi n°   450

Importo a base d'asta totale  € 700,00

Il lotto n.5 viene aggiudicato alla ditta Artsana spa di Grandate  con un ribasso  a base d’asta del  1,6429%

CONFEZIONAMENTO VOCI N.1 – 2 – 3 – 4 - 5.

Ogni box deve riportare su almeno due lati, in modo leggibile, stampato in maniera indelebile ed in italiano quanto previsto dalle vigenti normative. (Direttiva CE 93/42 – D.L.vo 46/97 e successivi aggiornamenti).

In particolare devono essere riportati:

- nome o ragione sociale del fabbricante;

- denominazione/nome commerciale del prodotto;

- codice prodotto;

- dati identificativi del prodotto stesso;

- destinazione d’uso;

- marchio CE;

- numero di lotto;

- eventuali avvertenze e/o indicazioni relative alla conservazione;

- il numero di pezzi contenuti.

CEROTTI PER MEDICAZIONE

Voce 6. Cerotti post-operatori con tampone – adesivi - sterili.  CND/M04010101

Requisiti minimi richiesti.

Su un supporto di tessuto non tessuto di poliestere, morbido, di colore bianco, confortevole e flessibile, sul quale deve essere stesa in maniera uniforme una massa adesiva in gomma sintetica (acrilati), di colore chiaro, di alta adesività e stabilità termica, non allergizzante, non irritante e di rimozione facile ed indolore ed al cui centro deve essere fissata una compressa assorbente, antiaderente in tessuto di viscosa + poliestere (o polipropilene) ricoperta di uno strato di polietilene per evitare che il tampone aderisca alla ferita, grande circa l'80% della superficie del cerotto.

Permeabili all'aria ed al vapore, radiotrasparenti.

Carico di rottura (MD) >/= 200 N/cm.

Permeabilità al vapore (MVTR) >/= 1.000 g/m2/24h

Adesività su metallo >/= 20 N/cm

Sterili, confezionati in busta singola sigillata, con apertura facilitata peel-open, ed adesi su un foglio di protezione, pretagliato, facilmente rimovibile,

In confezioni secondarie (box) di cartone solido e resistente.

Latex-free.

Classe I sterili. Marchio CE.

Destinazione d'uso: medicazioni di ferite chirurgiche, protezione di piccole ferite.

Misure:

a) cm 10 x cm 8   circa				pezzi n°13.500

b) cm 15 x cm 10    “				pezzi n°18.000

c) cm 20 x cm 10    “				pezzi n°25.000

d) cm 25 x cm 10   “				pezzi n°25.000

e) cm 30 x cm 10   “				pezzi n°  7.000

Importo a base d'asta totale  € 10.500,00

Il lotto n.6 viene aggiudicato alla ditta Farmac Zabban di Calderara di Reno con un ribasso  a base d’asta del  10,7142%

Voce 7. Cerotti su TNT per fissaggio medicazioni a rotolo -  adesivi - non sterili.  CND/M050202

Requisiti minimi richiesti.

Su un supporto non tessuto in poliammide + poliestere o similare di colore bianco o naturale, non estensibili ma elastici per il fissaggio delle medicazioni in modo particolare sulle articolazioni, morbido, flessibile, ipoallergenico, regolarmente microforato, arrotolati su anima e ricoperti di carta siliconata protettiva, sulla quale, prima della perforazione ed  in maniera uniforme deve essere stesa una massa adesiva in gomma sintetica (acrilati), di colore chiaro, di alta adesività e stabilità termica, non allergizzante, non irritante e di rimozione facile ed indolore.

Permeabili all'aria ed al vapore, impermeabili, radiotrasparenti, ritagliabili, e facilmente asportabili dalla carta siliconata.

Carico di rottura (MD) >/= 40 N/cm.

Permeabilità al vapore (MVTR) >/= 4.000 g/m2/24h

Adesività su metallo >/= 15 N/cm

Non sterili, clinicamente puliti, latex-free.

Destinazione d'uso: fissaggio di medicazioni  in modo particolare sulle articolazioni.

Confezionati  singolarmente, in rotoli, in confezioni primarie di cartone solido e resistente.

Classe I. Marchio CE.

Misure:

a) cm    5 x mt 10   circa			pezzi n° 1.800

b) cm 10 x mt 10      “				pezzi n° 2.700

c) cm 15 x mt 10      “				pezzi n° 1.800

d) cm 20 x mt 10      “				pezzi n° 1.800

e) cm 30 x mt 10      “				pezzi n°    500

Importo a base d'asta totale  € 14.000,00

Il lotto n 7 viene aggiudicato alla ditta Svas Biosana srl di Somma Vesuviana con un ribasso  a base d’asta del  7,0571%

Voce 8. Cerotti su film di poliuretano trasparente per protezione ferita - adesivi - sterili.

CND/M04010202

Requisiti minimi richiesti.

In poliuretano estremamente duttile, elastico e conformabile, come una seconda pelle per proteggere le ferite superficiali non secernenti o con bassa secrezione, trasparenti per consentirne l’osservazione e a struttura tipo microporosa tale da rendere il dispositivo impermeabile a liquidi e batteri ma che consenta la giusta evaporazione del vapore acqueo in eccesso con lo scopo di mantenere umida la ferita. Deve essere dotato di una griglia che consenta il monitoraggio della ferita.

Il supporto inoltre deve essere costituito da una massa adesiva in gomma naturale o artificiale non allergizzante, non irritante e di rimozione facile ed indolore.

Carico di rottura (MD) >/= 60 N/cm.

Permeabilità al vapore (MVTR) >/= 700 g/m2/24h

Adesività a 180° su metallo >/= 18 N/cm

Capacità di trattenere i liquidi  >/= 1,0g/10cm2/24h; >/= 1,8g/10cm2/48h

Radiotrasparenti.

Destinazione d'uso: per la protezione di ferite superficiali con bassa secrezione e per proteggere i siti d'inserzione di cateteri venosi da contaminazioni batteriche.

Confezionati singolarmente in buste sterili, in confezioni secondarie di cartone solido e resistente.

Latex-free 100%.

Classe I sterili. Marchio CE.

Misure:

a)cm    5 x 7  circa				pezzi n°  500

b)cm 10 x 12 circa				pezzi n°  500

c)cm 15 x 20 circa				pezzi n°1.800

Importo a base d'asta totale  € 500,00

Il lotto n.8 non viene aggiudicato perché l’offerta presentata dalla ditta Unionfarma srl è stata formulata  per un importo maggiore rispetto a quello della base d’asta e l’offerta della Systagenics  srl non è conforme al CSA

Voce 9. Cerotti su film di poliuretano trasparenti per incisione adesivi sterili.

M/04010202

Requisiti minimi richiesti.

In poliuretano 100% estremamente duttile e conformabile come una seconda pelle. Il dispositivo deve presentare una struttura tale da rendere il dispositivo impermeabile a liquidi e batteri per proteggere il campo operatorio.

Il supporto inoltre deve essere costituito da una massa adesiva in gomma naturale o artificiale non allergizzante, non irritante e di rimozione facile ed indolore ed aderenza duratura per interventi di lunga durata.

Spessore della pellicola 0,025-0,035 mm

Peso della pellicola 25-37g/m2

Carico di rottura trasversale >/= 90N/cm

Confezionati singolarmente in buste sterili, in confezioni secondarie di cartone solido e resistente.

Latex-free 100%.

Destinazione d'uso: per incisione in campo operatorio

Classe I sterili. Marchio CE.

Misure:

a) cm 45 x 50 circa				pezzi n°1.000

b) cm 55 x 80 circa				pezzi n°  5.00

Importo a base d'asta totale € 12.000,00

Il lotto n 9 viene aggiudicato alla ditta Cospesan srl di Palermo con un ribasso  a base d’asta del  76,71%

Voce 10. Cerotti in nastri per sutura cutanea. CND/H900102

Requisiti minimi richiesti.

In tnt di tipo poliestere o poliuretano con caratteristiche di elasticità, conformabilità ed ottima adesività per assicurare che i lembi della ferita rimangano perfettamente combacianti.

Il supporto inoltre deve essere costituito di una massa adesiva in gomma naturale o artificiale non allergizzante, non irritante e di rimozione facile ed indolore. Il lato adesivo deve essere protetto con carta siliconata.

Confezionati singolarmente in buste sterili, in confezioni secondarie di cartone solido e resistente.

Latex-free 100%.

Classe I sterili. Marchio CE.

Misure:

a) mm6 x mm38 circa				pezzi   1.500

b) mm  3 x mm75 circa				pezzi   1.800

c) mm  6 x mm75 circa				pezzi 13.500

d) mm  6 x mm100 circa			pezzi   6.300

e) mm12 x mm100 circa			pezzi 13.500

f) mm25 x mm125 circa			pezzi   2.700

Importo a base d'asta totale  € 1.500,00

Il lotto n10 non viene aggiudicato per mancanza di offerte

Voce 11. Medicazione in schiuma poliuretano.  CND/M040299

Membrana in schiuma di poliuretano idrocellulare, idrofilo, assorbente, semipermeabile ed antiaderente. Permeabile ad aria e vapore acqueo ma impermeabile ad acqua ed a batteri sulla superficie esterna, per ferite con leggera essudazione per mantenerle umide ma nel contempo garantire l’assorbimento dell'essudato stesso.

Confezionati singolarmente in buste sterili, in confezioni secondarie di cartone solido e resistente.

Latex-free 100%.

Classe I sterili. Marchio CE.

La membrana deve avere uno spessore non superiore ad 1 mm per l'uso dopo interventi chirurgici di rinoplastica. Misure:

a) cm10 x cm10				pezzi 500

b) cm20 x cm20				pezzi 500

Importo a base d'asta totale  € 3.000,00

Il lotto n11 non viene aggiudicato perché l’offerta presentata dalla ditta Systagenics  srl non è conforme al CSA

IL DIRETTEORE AREA PROVVEDITORATO f.f.

D.ssa Nora Virga