SCHEDE TECNICHE

PRODOTTI MONOUSO IN TNT

VOCE 1

CAMICI CHIRURGICI STERILI CON AREE RINFORZATE.

CAMICI CHIRURGICI STERILI IN TNT IDROREPELLENTE, IN UN UNICO PEZZO, E CON LE CUCITURE DOPPIE PIATTE E RIBATTUTE AL FINE DI GARANTIRE UNA BARRIERA ANTIBATTERICA. CHIUSURA TOTALE POSTERIORE CON SOVRAPPOSIZIONE DEI LEMBI A PORTAFOGLIO, CON 4 FETTUCCE (2 INTERNE E 2 ESTERNE CON CARTONCINO ANTICONTAGIO), POLSINO ELASTICIZZATO TUBOLARE (SENZA CUCITURA), IN COTONE E POLIESTERE, CHIUSURA AL COLLO CON BOTTONI A PRESSIONE O VELCRO.

NELLA ZONA ANTERIORE (ALLA PETTORINA) E NELLA ZONA DELLE MANICHE IL TNT DEVE ESSERE "IDROREPELLENTE RINFORZATO".

IL TNT "IDROREPELLENTE RINFORZATO" E' COSTITUITO DA UNO STRATO ESTERNO DI TNT "IMPERMEABILE E DA UNO STRATO INTERNO DI TNT IDROREPELLENTE. IL CAMICE DEVE ESSERE CORREDATO DA DUE TOVAGLIETTE ASCIUGAMANI.

IL TUTTO IN CAMPO STERILE.

SU CIASCUN CAMICE DEVE ESSERE INDICATA LA MISURA. (CLASSE I/S)

MIS. MEDIA						N.1.500

MIS. GRANDE					N.4.000

MIS. EXTRA LARGE				N.5.000

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO  35.248,18

VOCE 2

CAMICI CHIRURGICI STERILI STANDARD.

CAMICI CHIRURGICI STERILI IN TNT IDROREPELLENTE, IN UN UNICO PEZZO, E CON LE CUCITURE DOPPIE PIATTE E RIBATTUTE AL FINE DI GARANTIRE UNA BARRIERA ANTIBATTERICA.

CHIUSURA TOTALE POSTERIORE CON SOVRAPPOSIZIONE DEI LEMBI A PORTAFOGLIO, CON 4 FETTUCCE (2 INTERNE E 2 ESTERNE CON CARTONCINO ANTICONTAGIO), POLSINO ELASTICIZZATO TUBOLARE (SENZA CUCITURA), IN COTONE E POLIESTERE, CHIUSURA AL COLLO CON BOTTONI A PRESSIONE O VELCRO. IL CAMICE DEVE ESSERE CORREDATO DA DUE TOVAGLIETTE ASCIUGAMANI. IL TUTTO IN CAMPO STERILE. SU CIASCUN CAMICE DEVE ESSERE INDICATA LA MISURA. (CLASSE I/S).

MIS. MEDIA						N.4.000

MIS. GRANDE					N.7.000

MIS. EXTRA LARGE				N.2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO  35.583,88

VOCE 3

CASACCA E PANTALONE.

CASACCA A MANICA CORTA CON COLLO A "V" E TASCHINO IN TNT IDROREPELLENTE + PANTALONE IN TNT IDROREPELLENTE CON COULISSE E RINFORZO AL CAVALLO. SU CIASCUNA CASACCA E SU CIASCUN PANTALONE DEVE ESSERE INDICATA LA MISURA. (CLASSE I/S)

MIS. MEDIA 						N.250

MIS. GRANDE 					N.400

MIS. EXTRA LARGE 				N.100

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 2.130,88

Caratteristiche tecnico qualitative delle voci n.1 - 2 - 3.

I camici devono essere realizzati con TNT idrorepellente: il TNT  quindi pùò essere costituito da uno strato di polpa di cellulosa+poliestere, non inferiore al 40% e non superiore al 60% rispettivamente, o può essere costituito da 3 strati di polipropilene tipo SMS, drappeggiabile, con elevata resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale anche se bagnato, con resistenza allo scoppio, permeabile all'aria, impermeabile ai batteri e con peso di 60 gr\mq circa (+/- 5%). Devono essere sterilizzati nel rispetto delle norme previste dalla Farmacopea Ufficiale X Ed. e confezionati in busta di carta medicale (medical grade) con apertura peel-open con garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d'uso, inoltre devono essere piegati per consentire una tecnica di vestizione sterile. All'interno della busta il camice delle voci n. 1 e 2 deve essere in campo sterile (quindi avvolto ulteriormente in un foglio di carta medicale). Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto, dicitura sterile se richiesto, metodo di sterilizzazione, data di sterilizzazione e di scadenza se prevista, e la misura. Tutto in lingua italiana.

Il camice della voce n.1 deve essere in TNT "idrorepellente rinforzato" nelle zone della pettorina (che deve proteggere tutto il torace) e delle maniche (che devono coprire sino ad oltre il gomito).

Il TNT "idrorepellente rinforzato" deve essere costituito da uno strato di tnt idrorepellente (costituito come prima indicato), da uno strato intermedio di polietilene o poliuretano tale da renderlo impervio e da uno strato esterno di cellulosa tale da renderlo assorbente.

VOCE 4

CAMICI NON STERILI PER VISITATORI IN TNT CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, MANICHE LUNGHE CON POLSINI DI COTONE E POLIESTERE ELASTICIZZATO. (CLASSE I).

MIS. MEDIA						N.5.300

MIS. GRANDE					N.21.000

MIS. EXTRA LARGE				N.14.000

Caratteristiche tecnico qualitative della voce n.4

Il TNT deve essere costituito da cellulosa+poliestere ed da altre fibre come la viscosa o da polipropilene in tre strati tipo SMS, di gr 22/mq circa (+/- 5%), morbido, drappeggiabile, permeabile all'aria e con una buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale. Devono essere confezionati in busta di carta medicale resistente con apertura peel-open o similare. Sulla confezione vanno riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, misura. Il tutto in lingua italiana

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 17.691,23

VOCE 5

CAMICI STERILI PER VISITATORI IN TNT CON DOPPIA ALLACCIATURA POSTERIORE, MANICHE LUNGHE CON POLSINI DI COTONE E POLIESTERE ELASTICIZZATO. (CLASSE I/S).

MIS. MEDIA						N.1.400

MIS. GRANDE					N.14.000

MIS. EXTRA LARGE				N.4.000

Caratteristiche tecnico qualitative voce n.5.

Il TNT deve essere costituito da cellulosa+poliestere e da altre fibre come la viscosa o da polipropilene in tre strati tipo SMS, di gr 22/mq circa (+/- 5%),  morbido, drappeggiabile, permeabile all'aria e con una buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale. Devono essere confezionati in busta di carta medicale resistente con apertura peel-open o similare. Sulla confezione vanno riportati in italiano: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto e la misura.

I camici deveno essere sterilizzati nel rispetto delle norme previste dalla F.U. XEd. e confezionati in busta di carta medicale con apertura peel-open o similare con garanzia di resistenza ed integrità in qualsiasi situazione d'uso. all'interno il camice deve essere in campo sterile (avvolto quindi, in ulteriore foglio di carta medicale).

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Dicitura sterile, data di sterilizzazione e di scadenza, metodo di sterilizzazione. Il tutto in lingua italiana.

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 17.032,75

VOCE 6

GREMBIULI CHIRURGICI NON STERILI IN TNT POLITENATO (TNT + PE) DI CM 85 DI LARGHEZZA CIRCA E CM 120 DI ALTEZZA CIRCA. (CLASSE I).

N.20.000

Caratteristiche tecnico qualitative voce n.6.

Il tnt dei grembiuli deve avere le stesse caratteristiche delle voci n.4 e 5 del peso di circa 50 gr/mq, e da uno strato di polietilene che li renda impervi.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 5.835,96

VOCE 7

MASCHERINA IN TNT NON STERILE A 3 STRATI CON FETTUCCE E CON BARRETTA MODELLABILE. SUPERFILTRANTE. SENZA FIBRE DI VETRO.

(CLASSE I).

N.110.000

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 4.828,87

VOCE 8

MASCHERINA IN TNT NON STERILE A 3 STRATI CON FETTUCCE SUPERFILTRANTE E CON BARRETTA MODELLABILE. SENZA FIBRE DI VETRO. CON SISTEMA ANTIFOG (ANTIAPPANNANTE). (CLASSE I).

N.55.000

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 3.124,56

Caratteristiche tecnico qualitative voci n.7 - 8

A 3 strati (viscosa-polipropilene-viscosa) con elevata capacità di traspirazione. Sulla parte superiore deve essere incorporata una barretta metallica, nasale conformabile e rivestita, lunga almeno cm 2. La parte interna della barretta deve avere come un cuscinetto in materiale morbido, anallergico, privo di latice e che non si stacchi dal suo sito.

Inoltre devono essere prive di fibre di vetro ed interamente cucita e quindi senza alcun collante saldate a caldo o con l'impiego di ultrasuoni o similari, con un coefficiente di filtrazione batterica non inferiore al 98% circa.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

VOCE 9

MASCHERINA IN TNT NON STERILE A 3 O PIU' STRATI SENZA FIBRE DI VETRO RIGIDA A CONCHIGLIA, CON ELASTICI MORBIDI. SISTEMA ANTIFOG. (CLASSE I).

N.5.000

Caratteristiche tecnico qualitative voce n.9.

A 3 o 4 strati: (Viscosa-polipropilene-poliestere-polietilene) idrorepellente ma traspirante all'aria e con coefficiente di filtrazione non inferiore al 98%. Completamente cucita senza collanti, senza fibre di vetro, con barretta metallica nasale, lunga almeno cm2, modellabile.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto. Il tutto in lingua italiana.

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 2.194,94

VOCE 10

CAPPELLINI ROTONDI IN TNT NON STERILI PER DONNA. CON ELASTICO AL BORDO. (CLASSE I).

N.69.000

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO  2.031,22

VOCE 11

CUFFIE CHIRURGICHE IN TNT NON STERILI PER UOMO, CALOTTA APERTA SUL RETRO - CON FETTUCCE. (CLASSE I).

N.82.500

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 2.982,54

VOCE 12

CAPPELLINI CHIRURGICI A SCAFANDRO IN TNT NON STERILI, CHE GARANTISCANO LA COPERTURA DI CAPO, ORECCHIE, BASETTE E COLLO MEDIANTE BANDE CHE PERMETTONO L'ALLACCIATURA ANTERIORE. A RICHIESTA (CLASSE I).

N.9.000

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO  557,77

Caratteristiche tecnico qualitative voci n.10-11-12.

I cappellini e le cuffie devono possedere i seguenti requisiti:

resistenza delle cuciture, estetica piacevole, permeabilità all'aria, massimo comfort e la fisiologica respirazione cutanea anche se utilizzati per molte ore. Il TNT di tipo assorbente deve essere prevalentemente in cellulosa di peso pari a gr 25/mq circa (+/-5%).

Devono essere dotati di fettucce resistenti all'allacciamento nella versione "uomo" e di elastico cucito lungo tutto il bordo nella versione "donna".

I prodotti offerti il cui tessuto è trasparente e poco resistenti alla trazione non saranno ritenuti conformi.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti, numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

La confezione deve essere in dispencer da min. pezzi n.50 ma non oltre i pezzi n.100.

VOCE 13

CALZARI NON STERILI IN TNT POLITENATO (TNT + PE). (CLASSE I).

N.200.000

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 19.625,36

VOCE 14

COPRISCARPE NON STERILI IN TNT POLITENATO (TNT + PE). (CLASSE I).

N.180.000

Caratteristiche tecnico qualitative voci n.13 e 14.

I calzari e i copriscarpe devono essere prodotti in TNT assorbente tipo la cellulosa, e da uno strato interno di polietilene, utile per assicurare la necessaria resistenza all'acqua, ed evitare quindi eventuali lacerazioni ad umido e di peso di 35 gr/mq circa (+/- 5%).

I calzari devono essere alti fino a sotto il ginocchio (circa cm 50 (+/- 5%) a misurare dal tallone) e con elastico cucito lungo tutto il bordo a perfetta tenuta antistrappo al fine di garantire la perfetta tenuta.

I copriscarpe devono avere l'elastico cucito lungo tutto il bordo a perfetta tenuta antistrappo, al fine di garantire la perfetta tenuta alla calzatura.

Devono essere di taglia unica ma sufficienti per una calzatura sino al n.45.

Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero dei pezzi contenuti numero del lotto e la misura. Il tutto in lingua italiana.

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO  10.225,85

VOCE 15

SET STERILE PER CHIRURGIA GENERALE STANDARD IN TNT IDROREPELLENTE. (CLASSE I/S).

COMPOSIZIONE:

-1 TELO TAVOLO MADRE CM. 150 X 200 CIRCA

-1 TELO TAVOLO FIGLIO ( MAJO ) CM 80 X 140 CIRCA

-1 TELO SUPERIORE CM 240 X 190 CIRCA CON LATO ADESIVO LARGO CM 5 CIRCA

-1 TELO INFERIORE CM 170 X 170 CIRCA E CON LATO ADESIVO

-2 TELI LATERALI CON LATO ADESIVO LARGO CM 5 CIRCA, LE CUI MISURE DEVONO ESSERE TALI DA POTERLI POSIZIONARE INSIEME AI DUE TELI SUPERIORE ED INFERIORE, PER UNA COPERTURA IDONEA DEL PAZIENTE E COMUNQUE NON INFERIORI A CM 85 X 95

LA ZONA RINFORZATA ASSORBENTE ED IMPERVIA, NEI 4 TELI DI COPERTURA DEL PAZIENTE CHE VANNO POSIZIONATI INTORNO LA ZONA D'INCISIONE, DI CM 40 X 70 CIRCA. COMPLETO DI 2 STRISCIE ADESIVE DI UTILITA' IL TUTTO IN CAMPO STERILE

N.7.500

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 96.835,67

VOCE 16

SET PER CRANIOTOMIA IN TNT PER COPERTURA PAZIENTE. (CLASSE I/S). COMPOSTO DA:

- N. 1 SACCA DI RACCOLTA LIQUIDI CON EVENTUALI ACCESSORI TIPO RUBINETTO O DEFLUSSORE

- N. 1 TELO IN TNT PER COPERTURA PAZIENTE NON INFERIORE A CM 230 X 1280, CON TELINO D'INCISIONE SULLA FENESTRATURA OVALE NON INFERIORE A CM 20X30. LA ZONA RINFORZATA ASSORBENTE ED IMPERVIA INTORNO ALLA ZONA D'INCISIONE DEVE ESSERE DI GRANDEZZA IDONEA ALLA DIMENSIONE DELLA FENESTRATURA.

N.100

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 1.368,61

VOCE 17

TELI STERILI PER ARTROSCOPIA CON SACCA IN TNT PER COPERTURA PAZIENTE. (CLASSE I/S). IN TNT MIS CM 250 X 300 CIRCA, PROVVISTO DI SACCA RACCOLTA LIQUIDI IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE CON VALVOLA DI DEFLUSSO. ZONA ADESIVA. DOPPIA FENESTRATURA ESTENSIBILE DI CM 5 CIRCA, GUIDE PER CAVI E TUBI. LA ZONA RINFORZATA IMPERVIA INTORNO LA ZONA D'INCISIONE DI CM 60X100 CIRCA

N.260

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO  3.222,69

VOCE 18

TELI STERILI PER LAPARATOMIA IN TNT PER COPERTURA PAZIENTE. (CLASSE I/S).

A "T" STERILI IN TNT IDROREPELLENTE CM 260 X 350 X 190 CIRCA CON FENESTRATURA CON TELINO D'INCISIONE INCORPORATO CM 30 CON LATI ADESIVI LA ZONA RINFORZATA ASSORBENTE ED IMPERVIA INTORNO LA ZONA D'INCISIONE DI CM 60 X 90 CIRCA.

N.800

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 7.850,14

VOCE 19

TELI E TELINI STERILI IN TNT ASSORBENTE ED IMPERVIO.

(CLASSE I/S).

CM 50 X 75   CIRCA					N.   6.600

CM 75 X 80   CIRCA					N. 88.000

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 46.413,98

VOCE 20

TELI E TELINI STERILI IN TNT ASSORBENTE ED IMPERVIO.

(CLASSE I/S).

CM 100 X 150   CIRCA					N.  5.500

CM 150 X 250   CIRCA					N.  5.500

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 28.973,23

VOCE 21

TELI PER TAVOLO PORTA STRUMENTI STERILI IN TNT ASSORBENTE ED IMPERVIO.

(CLASSE I/S).

CM 100 X 150  CIRCA					N.  7.000

CM 150 X 250  CIRCA					N.  1.000

CM 180 X 200  CIRCA					N.  1.200

CM 190 X 220  CIRCA					N.  1.800

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO  20.110,83

VOCE 22

SACCA MAJO STERILE IN POLITENE TUBOLARE CON RINFORZO IN TNT LAMINATO (CLASSE I/S)

CM 80 X 140 CIRCA

N.  2.400

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 3.594,54

Caratteristiche tecnico qualitative generali delle voci n. 15-16-17-18-19-20-21-22

Le dimensioni, la forma, il disegno e la piegatura devono essere tali da garantire il totale rispetto della tecnica asettica nella creazione del campo operatorio e della copertura

sterile del paziente, nonchè assicurare la completa funzionalità del prodotto. Devono essere costituiti in unico pezzo o qualora le esigenze richiedessero la presenza di più pezzi, questi devono essere fissati con saldature e non con cuciture e la loro unione deve essere continuativa per tutta la lunghezza onde assicurare la continuità appunto, della barriera batterica.

Nella zona di copertura del paziente, il TNT adoperato deve essere idrorepellente (il TNT può essere costituito da uno strato di polpa di cellulosa+poliestere non inferiore al 40% e non superiore al 60% rispettivamente o può essere costituito da 3 strati di polipropilene tipo SMS), traspirante e drappeggiabile, del peso di 60 gr/mq circa (+/-5%).

Nella zona circostante la zona d'incisione, il TNT deve essere assorbente ed impervio (due strati: uno di cellulosa ed uno di polietilene o poliuretano), di peso non inferiore a 100 gr/mq, che funga da barriera al passaggio dei liquidi.

Nei teli di copertura dei tavoli accessori (tavoli madre, servitori, sacca di majo) il TNT che va a costituire la zona assorbente deve essere appunto assorbente ed impervio (due strati: uno di cellulosa ed uno di polietilene, o poliuretano o similare), di peso non inferiore a 80 g/mq (+/-2%) circa e tale peso va riferito specificatamente alla parte della zona assorbente, che funga da barriera al passaggio dei liquidi.

Il tessuto non tessuto, inoltre deve assicurare assoluta permeabilità all'aria, alta resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale anche se bagnato, drappegiabilità, assenza di peluria, ed una assoluta colorazione antiriflesso.

La sterilizzazione deve essere nel rispetto delle norme previste dalla F.U. X Ed.

I prodotti devono essere confezionati in busta di carta medicale con apertura peel-open con la massima garanzia di resistenza e di integrità in ogni situazione d'uso. All'interno della busta il presidio deve essere inoltre in campo sterile (avvolto in un foglio di carta medicale). Sulla confezione devono essere riportati: nome del produttore, codice del prodotto, descrizione del contenuto, numero del lotto, numero dei pezzi contenuti, dicitura sterile, data di sterilizzazione e di scadenza, metodo di sterilizzazione.

Il tutto in lingua italiana.

VOCE 23

ROTOLI IN TNT TRIACCOPPIATO NON STERILI CM150 X MT200 CIRCA (CLASSE I)

N.300

Caratteristiche tecnico qualitative voce n.23

Il tessuto non tessuto utilizzato, deve essere un TNT assorbente ed impervio ma triaccoppiato, composto cioè da uno strato superiore di cellulosa, uno intermedio di polietilene ed un'altro inferiore di cellulosa. Il TNT usato in totale deve essere pari a 60 gr\mq circa (+/- 5%) e deve assicurare permeabilità all'aria, barriera al passaggio dei microrganismi ed ai liquidi, alta resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale anche se bagnato, drappeggiabilità e morbidezza, assenza di peluria, colorazione antiriflesso e stabile.

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 53.918,10

VOCE 24

LENZUOLA MONOUSO CM 140 X 240 CIRCA IN TESSUTO NON TESSUTO

N.   45.000

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 11.155,47

VOCE 25

FEDERE MONOUSO CM 50 X 80 IN TESSUTO NON TESSUTO

N.   16.000

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 1.817,93

Caratteristiche tecnico qualitative voci n(24 e 25

Le lenzuola e le federe devono essere prodotte con tnt in polipropilene 100% del tipo assorbente senza leganti di peso non inferiore a 22 gr\mq.- Il tnt deve essere resistente agli strappi ed antistatico.

PRODOTTI PER INCONTINENTI - PANNOLONI E TRAVERSE

VOCE 26

PANNOLONI MUTANDINA PER ADULTI

TAGLIE  	PESO POLIM.       PESO MAT.ASSOR.

PICCOLA          GR 7   ca          	GR.95     ca

MEDIA              GR 10    "            	GR.130    "

GRANDE     	   GR 20    "            	GR.150    "

CAPACITA' ASSORBIMENTO	VELOCITA’ ASSORBIMENTO (ML/SEC)

piccola	>  ml 1.600 ca	ml 3 ca

media		>  ml 2.100 ca	ml 3 ca

grande	>  ml 2.900 ca	ml 3 ca

PEZZI

piccola	n.3.000

media		n.30.000

grande	n.55.000

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO  24.090,13

Caratteristiche tecnico qualitative voce n. 26

A PIU' STRATI: PARTE SUPERIORE FILTRANTE IN TNT 100% POLIPROPILENE IPOALLERGENICO, SENZA SBIANCANTI OTTICI; PARTE INTERMEDIA FORMATA DA STRATO DI FLUFF ASSORBENTE DI CELLULOSA VERGINE MESCOLATA A POLIMERI GELATINIZZANTI SUPER ASSORBENTI, PARTE INFERIORE IN FILM DI POLIETILENE. FORMA ANATOMICA FASCIE ELASTICHE COSCIALI, 4 ADESIVI RIATTACCABILI.

PRODOTTI PER INCONTINENTI - PANNOLONI E TRAVERSE

VOCE 27

TRAVERSE SALVALETTO

MIS. CM 80 X 180      N.   700.000

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 186.182,71

Caratteristiche tecnico qualitative voce n. 27

COMPOSTE DA UN SUPPORTO IN MATERIALE PLASTICO IMPERMEABILE ISOLANTE NON INFERIORE A CM 80 X 180 E DA UN TAMPONE ASSORBENTE IN FLUFF DI PURA CELLULOSA VERGINE, DISPOSTO NELLA PARTE CENTRALE DI MISURA CM 60 X 75 C.A., PESO MATERIALE ASSORBENTE NON INFERIORE A GR 125, PESO TOTALE GR 170 C.A. E CON LA PARTE SUPERIORE FILTRANTE POSTA A CONTATTO CON L'EPIDERMIDE DEL PAZIENTE, IN TNT. LE TRAVERSE DEVONO ESSERE CONFEZIONATE IN BUSTE DI PLASTICA RESISTENTE, OPACA IN PEZZI NON SUPERIORE A N(15. INOLTRE LA CONFEZIONE DEVE RIPORTARE SU ALMENO DUE LATI IL MARCHIO DI PRODUZIONE, LA MISURA, IL MARCHIO CE, TUTTO IN LINGUA ITALIANA. I SINGOLI BOX DEVONO ESSERE POI INSERITI IN CARTONI RESISTENTE E BEN SIGILLATI CHE DEVONO RIPORTARE ESTERNAMENTE LA SCRITTA DEL CONTENUTO PER QUALITA' E PER QUANTITA', SEMPRE IN ITALIANO.

VOCE 28

PANNOLINI-MUTANDINA PER LATTANTI

TAGLIE   PESO POLIM.    PESO MAT. ASSOR.        CAP.ASSOR.       MISURA

0-3,5KG   GR3 ca      	   GR10 ca         		ml600 ca      cm23x34ca

PEZZI

N.85.000

PER PESO MATERIALE ASSORBENTE SI INTENDE QUELLO DELLA PARTE IN CELLULOSA + I POLIMERI

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 8.340,78

Caratteristiche tecnico qualitative voce n.28

A PIU' STRATI:

PARTE SUPERIORE FILTRANTE IN TNT 100% POLIPROPILENE IPOALLERGICO, SENZA SBIANCANTI OTTICI, PARTE INTERMEDIA FORMATA DA STRATO DI FLUFF ASSORBENTE DI CELLULOSA VERGINE MESCOLATA A POLIMERI SUPERASSORBENTI, FIBRE SPECIALI IN CELLULOSA, POSIZIONATE SOTTO IL FILTRANTE, PER UNA MAGGIORE VELOCITA' DI ASSORBIMENTO, PARTE INFERIORE IN FILM DI POLIETILENE. FORMA ANATOMICA, FASCE ELASTICHE COSCIALI LARGHE ALMENO CM1, 2 ADESIVI LATERALI RIPOSIZIONABILI SU NASTRO FRONTALE.

LA TOLLERANZA DEL RANGE NON PUO' SUPERARE IL 5%

VOCE 29

PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI

TAGLIE   PESO POLIM.  PESO MAT.   CAP.ASSOR.   MISURA

ASSORB

2-5 Kg   	gr 5 ca        	gr10 ca     	ml 750ca      	cm26x36ca	PEZZI n.   60.000

4-9 Kg   	gr12 ca          gr20 ca      	ml1500 ca    	cm32x45ca	PEZZI n. 100.000

8-18 Kg 	gr15 ca        	gr28 ca	ml2000 ca	cm33x50ca	PEZZI n. 100.000

12-25 KG  	gr2 ca         	gr35 ca       	ml2500 ca 	cm35x53ca	PEZZI n.   70.000

16-30 Kg	gr10 ca         gr65 ca	ml2000 ca	cm38x58ca	PEZZI n.   10.000

PER PESO MATERIALE ASSORBENTE SI INTENDE QUELLO DELLA PARTE IN CELLULOSA + I POLIMERI

IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 43.330,73

Caratteristiche tecnico qualitative voce n.29

A PIU' STRATI: PARTE SUPERIORE FILTRANTE IN TNT 100% POLIPROPILENE IPOALLERGICO, SENZA SBIANCANTI OTTICI, PARTE INTERMEDIA FORMATA DA STRATO DI FLUFF ASSORBENTE DI CELLULOSA VERGINE MESCOLATA A POLIMERI SUPERASSORBENTI, FIBRE SPECIALI IN CELLULOSA, POSIZIONATE SOTTO IL FILTRANTE, PER UNA MAGGIORE VELOCITA' DI ASSORBIMENTO, PARTE INFERIORE IN FILM DI POLIETILENE. FORMA ANATOMICA, FASCE ELASTICHE COSCIALI LARGHE ALMENO CM 1, 2 ADESIVI LATERALI TIPO VELCRO RIPOSIZIONABILI SU NASTRO FRONTALE, BANDE ELASTICHE INTERNE PER PREVENIRE OGNI TIPO DI FUORIUSCITA.

LA TOLLERANZA DEL RANGE NON PUO' SUPERARE IL 5%

VOCE  N. 30

SPUGNA MONOUSO CON DETERGENTE PER LA PULIZIA DEI DEGENTI, in poliuretano ( es. poliestere), leggera, con un aspetto poroso ma compatto, con un elevata resistenza alla trazione ed alla rottura, con uno spessore di almeno cm. 3. deve contenere all’interno delle sue fibre un sapone a ph neutro, leggero, profumato ed anallergico che con una minima quantita’ di acqua sprigioni la sua proprieta’ detergente ed igienizzante. marchio ce in conf. singola

MIS. CM. 10 X CM. 10 ( CIRCA) X CM. 3 DI SPESSORE			N. 20.000

IMPORTO A BASE D’ASTA : EURO 4.531,91

VOCE  N. 31

TOVAGLIETTA MONOUSO CON DETERGENTE PER LA PULIZIA DEI DEGENTI, in poliuretano ( tipo. poliestere) per il 75% circa + il 25% circa di resina acrilica,, leggera, con un aspetto poroso ma compatto,. morbido e cotonoso, con un elevata resistenza alla trazione ed alla rottura, con uno spessore di almeno cm. 2. deve contenere all’interno delle sue fibre un sapone a ph neutro, leggero, profumato ed anallergico che con una minima quantita’ di acqua sprigioni la sua proprieta’ detergente ed igienizzante. marchio ce in conf. singola

MIS. CM. 10 X CM. 20 ( CIRCA) X CM. 2 DI SPESSORE			N. 15.000

IMPORTO A BASE D’ASTA : EURO 8.769,44

PER TUTTE LE VOCI INSERITE IN QUESTO CAPITOLATO IL RANGE PREVISTO E' DEL 5-10 % A DISCREZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA, LADDOVE NON SPECIFICATAMENTE DICHIARATO.