ALLEGATO “1”

ASTA PUBBLICA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE

PER LA FORNITURA DI CEROTTI

ELENCO PRODOTTI

QUANTITATIVI ANNUI

Caratteristiche generali:

Il cerotto deve essere tale da:

- aderire stabilmente alla cute ed esserne rimosso con facilità;

- essere permeabile all'aria e non irritante per la pelle;

- avere bordi senza sbavature;

- corrispondere ai requisiti previsti dalla F.U. vigente.

Consistono in una massa adesiva, uniforme, su un adatto supporto.

Possono essere perforati. Il supporto, a seconda delle richieste, può

essere in tessuto o in pellicola plastica trasparente.

I materiali possono essere, secondo precisazioni: estensibili, non

estensibili, permeabili o impermeabili all'acqua, al vapor d'acqua o

all'aria. L'adesivo deve essere sufficiente anche in presenza di lieve

sudorazione.

in metallo, o di altro materiale adatto, o come fogli di varie misure,

I cerotti possono essere presentati su nastri arrotolati, su dispositivo

con la superficie adesiva ricoperta da un foglio di protezione facilmente

rimovibile.

Può essere analogamente protetta anche la superficie adesiva dei cerotti in forma di nastro.

I cerotti vanno contenuti in appropriate confezioni protettive.

Tutti i requisiti di: adesività, carico di rottura minimo, impermeabilità

all'acqua, permeabilità al vapore d'acqua, estensibilità, giunte,

larghezza, conservazione, etichette, devono essere conformi alla F.U.

vigente.

La confezione e gli imballi dovranno riportare in etichetta o in

stampigliatura quanto segue:

- nome del prodotto e/o descrizione;

- misura e/o dimensioni;

- nome e indirizzo del produttore.

Sull'etichetta, se richiesta la sterilità, deve comparire la dicitura

"STERILE", la data ed il lotto di sterilizzazione e la data di scadenza.

Le ditte fornitrici dovranno inviare una certificazione circa la

composizione quali-quantitativa dei materiali usati, compresi gli

adesivi.

CEROTTI SU TESSUTO IN TELA: consistono in una massa

adesiva stesa su un supporto di tessuto naturale, sintetico o misto.

Il contenuto in zinco ossido non deve essere inferiore al 20% della

massa adesiva.

CEROTTI IPOALLERGENICI SU TESSUTO NON TESSUTO:

devono avere un supporto di materiale non tessuto, ma semplicemente

pressato di fibre viscose unite una all'altra con mezzo chimico ed una

struttura porosa che consenta la naturale traspirazione della pelle.

L'adesivo è sintetico, ad elevata tollerabilità cutanea.

CEROTTI SU TELA ARTIFICIALE: devono avere un supporto di

seta artificiale, o altro tessuto sintetico (rayon) ricoperto da un adesivo

chimicamente inerte, tali da non provocare irritazioni cutanee.

TUTTI i cerotti devono essere particolarmente resistenti, e altresì porosi, leggeri, devono assicurare una buona aerazione della pelle e strapparsi

facilmente senza ricorrere alle forbici o altro.

Tutti i cerotti offerti devono essere privi di lattice, le ditte partecipanti dovranno presentare adeguata documentazione che ne attesti l’assenza.

1.Cerotto in tela all'ossido di zinco

A) altezza cm 2,5 x m 5 circa				pz. 15.000

B) altezza cm    5 x m 5 circa				pz. 15.000

C) altezza cm  10 x m 5 circa				pz.   4.500

D) altezza cm  10 x m 5 circa forato			pz.    2.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 20.000,00

2.Cerotto ipoallergenico in T.N.T

A) altezza cm 2,5 x m 9 circa				pz. 22.000

B) altezza cm    5 x m 9 circa				pz. 22.000

C) altezza cm 1,5 x m 9 circa				pz.   6.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 19.000,00

3.Cerotto in polietilene trasparente, elastico, aerato, con adesivo

ipoallergenico adatto per fissaggio medicazioni sulle zone del

corpo in movimento lunghezza non inferiore a m. 9, larghezza

A) cm. 1,5						pz. 2.000

B) cm. 2,5						pz. 1.000

C) cm 5 						pz.    500

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 1.500,00

4.Cerotto in seta , con adesivo ipoallergenico adatto per fissaggio medicazioni sulle zone del corpo in movimento

A) cm 2,5 x mt 9 circa				         pz. 1.000

B) cm    5 x mt 9 circa					pz. 1.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 2.300,00

CEROTTI PRONTI PER MEDICAZIONE

Supporto di tessuto non tessuto estensibile, o PVC microperforato,

massa adesiva di poliacrilato ipoallergenico, aerato.

La compressa centrale è costituita da cotone o cellulosa in fibre

o in TNT con elevato potere assorbente, tale da non attaccarsi alla

ferita. La medicazione è adesiva sui quattro lati per una completa

protezione dai batteri; è protetta da un foglio di carta pretagliato in

modo da poterlo applicare senza toccare le parti a contatto con la

ferita. I cerotti sono confezionati in buste singole che ne garantiscono

la sterilità. ETICHETTE analoghe a quelle indicate nella precedente

monografia "CEROTTI", valida per tutti i successivi prodotti con

dicitura "CEROTTO".

5.Cerotto medicato sterile, supportato in TNT estensibile, aerato massa

adesiva ipoallegenica, compressa assorbente in fibre, naturali o sintetiche,

ricoperta da un film antiaderente , adesivo sui quattro lati.

cm 10x cm   8 ca					pz. 15.000

cm 15x cm 10 ca					          pz. 20.000

cm 20x cm 10 ca					pz. 28.000

cm 25x cm 10 ca					pz. 28.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 15.000,00

6.Medicazione autoadesive in tessuto non tessuto:

il supporto, realizzato in fibre 100% poliestere è elastico in senso

trasversale ed ha una massa adesiva porosa ipoallergenica in

poliacrilato (permeabile all’umidità ed all’aria) su tutta la superficie

E' utilizzato per fissaggio di medicazioni anche sulle zone del corpo in

movimento. Non deve contenere sostanze radiopache.

Confezionato in rotoli di circa 10 metri, arrotolato su carta facilmente

asportabile:

A) altezza cm.   5 x m. 10 ca 				pz. 2.000

B) altezza cm. 10 x m. 10 ca				pz. 3.000

C) altezza cm. 15 x m. 10 ca 				pz. 2.000

D) altezza cm. 20 x m. 10 ca				pz. 2.000

E) altezza cm. 30 x m. 10 ca 				pz.    200

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 21.000,00

7.Medicazione in compresse sterile assorbente non aderente, superficie

di contatto con la lesione costituita da un velo di TNT con fibre

vaporizzate all'alluminio, permeabile all'aria ed al vapore acqueo delle

seguenti dimensioni:

A) cm. 10 x cm. 20 ca		                                         pz. 500

B) cm 10 x cm  25 ca                                                             pz  500

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 1.000,00

8.Medicazione trasparente adesiva in poliuretano o similari, sterile,    impermeabile ai batteri e ai liquidi, ma permeabile all'ossigeno ed al vapore acqueo, adesivo acrilico ipoallergenico con bordo differenziato per una facile impugnatura:

A) cm.   5 x cm.    7circa				pz. 500

B) cm. 10 x cm. 10 circa				pz. 500

C) cm  12 x cm  17 circa				pz. 2.000

D) cm  30 x cm  20 circa				pz. 4.500

E) cm  45 x cm  20 circa 				pz. 4.500

F) cm  55 x cm  80 circa				pz. 3.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                          EURO  33.000,00

9.Medicazione sterile occlusiva a base di idrocolloidi per lesioni da

decubito delle seguenti misure:

1) cm. 10 x cm. 10 	 	 			n. 1.000

2) cm. 20 x cm. 20 		 			n. 800

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 4.000,00

10.Medicazione sterile non aderente di garza imbevuta di paraffina

delle seguenti dimensioni:

A) cm. 10 x cm. 10 ca					n. 6.100

B) cm. 10 x cm.  40 ca				         n. 3.350

C) cm  10 x mt     7 ca				n. 1.750

D) cm  15 x mt     2 ca				n. 1.350

IMPORTO A BASE D’ASTA                           EURO  73.000,00

11.Compresse autoadesive ipoallergiche all'argento metallico micronizzato,

coadiuvante il processo di cicatrizzazione, antiaderente, associabile ad altri farmaci.

cm 10 x cm 12 circa                                                      pz.6.000

cm 10 x cm 20 circa                                                     pz.13.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                          EURO  37.000,00

12.Soluzione detergente nebulizzata, con tensioattivi anionici, collagene

idrolizzato, acido citrico, acqua all'argento catadinico ad azione

dermoplastica.                                                                             pz.2.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 9.000,00

13.Gel idroattivo traspirante a ph fisiologico esente da sostanze grasse

per il trattamento dei processi di stimolazione e rigenerazione fisiologica

delle lesioni, contenente dermostimoline da frazione idrocolostrale,

argento metallico micronizzato resinato.

pz.2.500

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO 23.000,00

14.Cerotti in plastica per sutura atraumatica delle ferite in fibra elastica ipoallergica     sterile.

mm 3 x mm 75 circa			                         pz.2.000

mm 6 x mm 80 circa                                                pz.15.000

mm 6 x mm 100 circa                                               pz.7.000

mm 12xmm 100 circa                                               pz.15.000

mm 25xmm 125 circa                                                pz.3.000

IMPORTO A BASE D’ASTA                            EURO  4.000,00